双酚A型NPEL系列

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品型号** | **环氧当量**  **（g/eq）** | **黏度**  **（cps at25℃）** | **色相**  **（GARDENER）** | **特性及用途** |
| **NPEL-127** | 176-184 | 8000-11000 | 1 MAX | 标准型低粘度树脂 |
| **NPEL-127E** | 176-184 | 8000-11000 | 1 MAX | 标准型低粘度电子级树脂 |
| **NPEL-128** | 184-190 | 12000-15000 | 1 MAX | 标准型泛用树脂 |
| **NPEL-128E** | 184-190 | 12000-15000 | 1 MAX | 标准型电子级树脂 |
| **NPEL-128R** | 184-194 | 12000-16000 | 1 MAX | 低结晶性树脂 |
| **NPEL-128S** | 205-225 | 19000-24000 | 1 MAX | 不结晶型树脂 |

双酚A型NEPN系列

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品型号** | **环氧当量**  **（g/eq）** | **软化点**  **（℃）** | **色相**  **（GARDENER）** | **特性及用途** |
| **NPES-301** | 450-500 | **60-70** | **1 MAX** | 低分子量，标准型树脂 |
| **NPES-302** | 600-700 | **75-85** | **1 MAX** | 涂料用 |
| **NPES-303** | 800-900 | **85-98** | **1 MAX** | 粉体涂料用 |
| **NPES-304** | 900-1000 | **91-102** | **1 MAX** | 粉体涂料，Eopoxy Ester用 |
| **NPES-901** | 450-500 | **64-74** | **1 MAX** | 积层用，耐水性良好 |
| **NPES-902** | 600-650 | **82-92** | **1 MAX** | 涂料用 |
| **NPES-903** | 700-750 | **90-98** | **1 MAX** | 粉体涂料用 |
| **NPES-903H** | 740-800 | **92-100** | **1 MAX** | 粉体涂料用 |
| **NPES-904** | 780-850 | **96-107** | **1 MAX** | 粉体涂料，环氧酯 |
| **NPES-609D** | 2600-3500 | **135-150** | **1 MAX** | 柔韧型，罐听、烤漆涂料 |
| **NPES-907** | 1500-1800 | **120-130** | **1 MAX** | 罐听、烤漆涂料 |
| **NPES-909** | 1800-2500 | **130-150** | **1 MAX** | PCM，罐听、烤漆涂料 |

双酚A型NPSN系列（溶剂型）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品型号** | **环氧当量**  **（g/eq）** | **黏度**  **（cps at25℃）** | **非挥发份（wt%）** | **特性及用途** |
| **NPSN-301X75** | 450-500 | 6000-14000 | 75±1 | Xylene稀释，涂料用 |
| **NPSN-134X80** | 230-270 | 800-1400 | 80±1 | Xylene稀释，涂料用 |
| **NPSN-134X85** | 230-270 | 2000-5000 | 85±1 | Xylene稀释，涂料用 |
| **NPSN-134X90** | 230-270 | 10000-30000 | 90±1 | Xylene稀释，涂料用 |
| **NPSN-901X65** | 450-500 | 1000-1800 | 65±1 | Xylene稀释，涂料用 |
| **NPSN-901X75** | 450-500 | 8000-15000 | 75±1 | Xylene稀释，涂料用 |

双酚F型NPEF系列

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品型号** | **环氧当量**  **（g/eq）** | **黏度**  **（cps at25℃）** | **色相**  **（GARDENER）** | **特性及用途** |
| **NPEF-170** | 160-180 | 2000-5000 | 3 MAX | BPF型标准品，用于电子电器 |

溴化型NPEB系列

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品型号** | **环氧当量**  **（g/eq）** | **黏度**  **（cps at25℃）** | **溴含量**  **（%）** | **特性及用途** |
| **NPEB-400** | 380-420 | 64-74 | 46-50 | 积层板（纸）用 |
| **NPEB-408** | 700-850 | 100-130 | 48-52 | 工程塑胶耐燃剂 |
| **NPEB-450** | 410-440 | 60-80 | 18-21 | 积层板用 (FR-4,etc),标准型 |
| **NPEB-450A80** | 410-440 | 800-1800 | 18-21 | Acetone 溶剂型，适 CCL |
| **NPEB-452A80** | 410-440 | 800-1800 | 18-21 | Acetone 溶剂型，UV遮光性 |
| **NPEB-454A80** | 425-455 | 1600-2600 | 18-21 | Acetone 溶剂型，UV遮光性板 |
| **NPEB-450K80** | 410-440 | 1200-2200 | 18-21 | MEK 溶剂型 |
| **NPEB-457A80** | 410-460 | 800-2400 | 18-21 | Acetone 溶剂型，低流动性 |